# Coil Tubing Test Data Lab Report

LEHIGH CLASS H CEMEMT 03-01-25

Each DHS Coil Tubing Cement Kit

Density:      16.2 ppg

Yield:         1.45

Yields:         3.0 bbls

Water Requirements: 	64.0 gallons fresh water

Total Fluid:       5.58

Temperature F   150-200       201-215      216-225        226-235         236-245

Retarder OZ’s	45oz		 90 oz	         150 oz          180 oz		 210 oz

Temperature F  246-250       251-255      256-260         261-265       266-270

Retarder OZ’s     225 oz          269 oz         328 oz	          387oz	          446 oz

Temperture F	271-275	276-280	281-285	286-290 	291-300

Retarder OZ ‘s	507 oz	514oz   	560 oz 	584 oz            700 oz

Thickening Times Range 5:00 to 6:00

Rheology

600   300	200	100	60	30	6	3

## 80 F		300	277	199	121	80	55	10	7

190 F	222	132	87	52	30	22	6	4

### Compressive Strength and Fluid Loss Data

Tempature F 		24Hours Results 	Fluid Loss (cc/30 min)

150					2000				40

175					3125				40

200					3250				48

225					3475				50

250					3400				50

275					3625				50

300					4000				50

t